[image: image1.jpg]BETOH



600901, г. Владимир, мкр. Юрьевец,

                                         ул.Ноябрьская,133

            Тел. (4922) 600-178, 8(920)93-888-88
E-mail: pmk178beton@mail.ru
www.pmk-178.ru           
Прайс-лист на бетонные и растворные смеси общестроительные. Действителен с 01.07.2026 г.
	Номер состава
	Марка бетона, раствора
	Условное обозначение по

ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 28013-98
	Цена с НДС, руб./м3

	Бетоны на известковом щебне

	100-02
	М100
	БСТ В 7,5 W2 F50 П3, П4
	4550

	100-04
	М100
	БСТ В 7,5 W2 F75 П3, П4
	4650

	150-02
	М150
	БСТ В 12,5 W2 F50 П3, П4
	4700

	150-04
	М150
	БСТ В 12,5 W2 F75 П3, П4
	4850

	200-02
	М200
	БСТ В 15 W2 F75 П3, П4
	4950

	200-04
	М200
	БСТ В 15 W4 F100 П3, П4
	5050

	200-06
	М200
	БСТ В 15 W6 F100 П3, П4
	5150

	250-02
	М250
	БСТ В 20 W4 F75 П3, П4
	5250

	250-04
	М250
	БСТ В 20 W6 F100 П3, П4
	5300

	300-02
	М300
	БСТ В 22,5 W4 F100 П3, П4
	5450

	300-04
	М300
	БСТ В 22,5 W6 F100 П3, П4
	5500

	Бетоны на гравийном щебне

	250-08
	М250
	БСТ В 20 W4 F150 П3, П4
	6950

	200-C2
	М200
	БСТ В 15 W6 F150 П3, П4
	7050

	250-09
	М250
	БСТ В 20 W6 F150 П3, П4
	7100

	300-07
	М300
	БСТ В 22,5 W6 F150 П3, П4
	7250

	300-08
	М300
	БСТ В 22,5 W6 F200 П3, П4
	7300

	350-04
	М350
	БСТ В 25 W6 F150 П3, П4
	7450

	350-05
	М350
	БСТ В 25 W8 F200 П3, П4
	7600

	200-07
	М200
	БСТ В 15 W4 F100 П3, П4
	6900

	Бетоны на гранитном щебне

	250-05
	М250
	БСТ В 20 W4 F150 П3, П4
	8000

	250-06
	М250
	БСТ В 20 W6 F150 П3, П4
	8100

	300-05
	М300
	БСТ В 22,5 W6 F150 П3, П4
	8200

	300-06
	М300
	БСТ В 22,5 W6 F200 П3, П4
	8300

	350-01
	М350
	БСТ В 25 W6 F150 П3, П4
	8400

	350-02
	М350
	БСТ В 25 W6 F200 П3, П4
	8500

	350-03
	М350
	БСТ В 25 W8 F300 П3, П4
	8650

	400-01
	М400
	БСТ В 30 W6 F200 П3, П4
	8850

	400-03
	М400
	БСТ В 30 W10 F300 П3, П4
	9050

	400-C1
	M400
	БСТ B30 W12 F300 П3, П4
	9250

	450-01
	М450
	БСТ В 35 W8 F200 П3, П4
	9350

	450-02
	М450
	БСТ В 35 W10 F300 П3, П4
	9450

	Растворы

	Р50-01
	М50
	Раствор Пк-2
	3500

	Р75-01
	М75
	Раствор Пк-2
	4050

	Р100-01
	М100
	Раствор Пк-2
	4550

	Р100-02
	М100
	Раствор Пк-3
	4650

	Р150-01
	М150
	Раствор Пк-2
	4800

	Р150-02
	М150
	Раствор Пк-3
	4850

	Р200-01
	М200
	Раствор Пк-2
	5000

	Р200-02
	М200
	Раствор Пк-3
	5050


При изготовлении бетонных смесей для гидротехнического и транспортного строительства, дорожных и аэродромных покрытий и оснований (приложение А ГОСТ 26633-2015) стоимость составов определяется отдельно.
При применении противоморозной добавки до -5 ºС стоимость продукции увеличивается на 250 руб./м3, до -10 ºС на 350 руб./м³ до -15 °С на 450 руб./м3
Стоимость доставки бетона (1 маш/час)
Доставка бетона автобетоносмесителем 5 м3 – 2 500 руб.

Доставка бетона автобетоносмесителем 6 м3 – 2 900 руб.

Доставка бетона автобетоносмесителем 7 м3 – 3 300 руб.

Доставка бетона автобетоносмесителем 8 м3 – 3 700 руб.

Доставка бетона автобетоносмесителем 9 м3 – 4 100 руб.

Доставка бетона автобетоносмесителем 10 м3 – 4 500 руб.
